1. Современное состояние производства гидратной извести в России.

В России на сегодняшний день производится, небольшие объемы гидратной извести. Это не более 5% от общего объема производства извести. По данным разных источников  в России производится около 11 млн. тонн извести в год. Из них на гидратную известь приходиться чуть более 100 тыс. тонн.

Производителей гидратной извести не более десятка.

Таблица №1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГИДРАТНОИ ИЗВЕСТИ

| Наименование | Фасовка | Отгрузка | Цена | Мес. объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мешки | МКР | насыпью | крытый | полувагон | авто |  |  |
| «Елецизвесть» | б/м 20 кг | нет | нет | Мешки с э/кары в ручную | нет | Мешки, насыпью | 4012,00 | 2 сорт ~ 500т |
| «КОА-ГАЗ» | б/м 20кг | нет | авто | Ж.д контейнер | авто | Мешки, насыпью | 4500,00 4000,00 | 2 сорт ~ 1000 т |
| «Урализвесть» | п/п мешки с вкл. 20 кг | МКР с вкл. 500 кг | В планах авто и ж.д вагон | Крытый на поддонах и без | МКР без полога | Мешки, МКР | 5000,00 4800,00 | 1 сорт ~ 1000 т |
| «Забудово» | б/м 20 кг | МКР с вкл. 1000 кг | авто | Мешки с э/кары в ручную | нет | МКР и б/м насыпью | 96,00 у.е. 65,00 у.е. | 2 сорт |
| «Угловский известковый комбинат» | п/п мешки 25 кг (Иран) | МКР с вкл. 500 кг | Авто, «хоппер» | Мешки с транспортера вручную и э/кара на поддонах | МКР в З ряда без полога | Мешки, насыпью, МКР | Единая цена 4366,00 | 1 сорт |
| «Красносельскстрой-материалы» | б/м 25 кг | МКР с вкл. 500 кг | авто | Мешки с транспортера в ручную и э/кара на поддонах | нет | Мешки, насыпью, МКР |  | 2 сорт |
| «Экстор» | б/м 20 кг | нет | авто | Мешки с э/кары в ручную | нет | Мешки, насыпью | 4602,00 4053,00 | 1 сорт ~ 1500т |
| «Оскольский Электрометал-лургический комбинат» | нет | МКР с вкл. 500 кг | авто | нет | МКР без полога | МКР, насыпью | 4500,00 | 1 сорт ~ 500т |
| «Завод производства извести» (Мелихово) | б/м 20кг | МКР с вкл. 350 кг | авто | Мешки с транспортера в ручную и э/кара на поддонах | МКР укрывая пологом | Мешки, насыпью | 4345,00 3520,00 | 2 сорт |
| «Копанищенский КСМ» | п/п мешки с вкл. 35- 40 кг | нет | нет | Мешки сталкиватель э/кары | нет | мешки | 2500,00 | 2 сорт ~300т |

Это:

1.«Экстор», п. Видное, Московская обл. (15000…18000т/год)

2. «Угловский известковый комбинат», п.Угловка,    Новгородская обл. (20000…24000 т/год)

3.«КОА-ГАЗ» п. Красково, Московская обл.(10000…12000т/год)

4.«Урализвесть», г. Екатеринбург (10000…12000т/год)

5. «Завод производства извести», Мелихово, Владимирская обл.

(5000…6000т/год)

6. «Елецизвесть», г. Елец, Липецкая обл.(5000…6000т/год)

7. «Оскольский метолургический комбинат», Ст. Оскол,     Белгородская обл. (5000…6000 т/год)

8. «Копанищенский комбинат строительных материалов», Копанище, Воронежская обл. (2000 т/год)

Возможно, есть еще производители, но они в большинстве своем  производят только для своих нужд или в небольшом количестве.  Например, в основном для себя делает гидратную известьпример, в основном для себя делает гидр. и большинстве своем  производят только для своих нужд или в небольшом количестве.  Комбинат ЖБИ, Ленинградской обл. (2000…3000 тонн)

Кроме того, часть гидратной извести импортируется на рынок России  производителями Республики Беларусь.

Это:

1. «Красносельскстройматериалы», Гродненская обл.

2. «Забудово», Минская обл.

Выше перечисленные предприятия являются на сегодняшний день основными производителями гидратной извести для внутреннего рынка России.

Летом этого года начал выпуск гидратной извести «Придонхимстрой Известь», в г. Россошь, Воронежской обл. Производственная мощность линии смонтированной на импортном оборудовании фирмы Пфайффер АГ (Германия) не менее 30 000 тонн в год высококачественной гидратной извести.

Таблица №2

| Наименование показателя | Показатели Россошанской гидратной извести |
| --- | --- |
| Активные CaO+MgO | 71,0 % |
| CO2 | 3,0 % |
| Влажность | 0,5 % |
| Ca(OH)2 | 94,0 % |
| Объёмный насыпной вес | 0,340 |
| Дисперсность: сито № 0,2 | 100 % |
| Дисперсность: сито № 0,08 | 99,6 % |
| Влагоудерживающая способность | Высокая |
| Удельная поверхность | Более 30000 см2/г |

На проходящей здесь выставке, 6 павильоне, наш стенд G08. Мы привезли уже не опытные, а серийные образцы.

Кого интересует, могут подойти, посмотреть, взять образцы. Они удобно упакованы, и снабжены необходимыми документами: паспорт, сертификат. Кроме того, вам выдадут любую интересующую вас информацию или консультацию.

В планах наладить производство гидратной извести у:

1. «Солигаличский известковый комбинат», п.Туровка,    Костромская обл.

2. «Стройматериалы», г, Белгород, Белгородская обл.

Кроме того, на новых строящихся заводах по производству извести, также планируется производство гидратной извести отвечающей самым высоким требованиям.

Это:

1. «Эльдако», п. Селявное, Воронежская обл. (2008г.),

2. «Фельс Известь», п. Товарково, Калужская обл. (2009г.),

3. «Lhoict Russia», Рязанская обл. (2010г.).

Можно предположить, что и в планах  «Nord-Kalk Oy, который приобрел Алексеевский известковый завод в Ленинградской обл., также присутствует производство гидратной извести.

Таким образом, к 2010 году производство гидратной извести потенциально может удвоиться и значительно повысить качество, потому как, будет производиться в основном на импортном оборудовании, по передовым технологиям и на лучшем сырье.

Такая перспектива не может не радовать производителей сухих строительных смесей, коими большая часть сидящих в зале является. Более 50% производимой гидратной извести идет для вас.

Диаграмма №1

Порядка 17% приобретают бетонные заводы,

15% строители ( различные растворы),

9% дорожники,

Остальное:  химики, сельское хозяйство, водоочистка и т. д.

Гидратная известь является одним из добавочных компонентов для производства некоторых видов ССС, и лучшим из известных минеральных компонентов, придающим смесям высокую пластичность, высокие водоудерживающие свойства, обеспечивает высокую адгезию растворов к минеральным (бетон, кирпич) и некоторым неминеральным подложкам (метал, дерево). Кроме того, это экологически чистый, «живой» продукт. Согласитесь, что это немаловажно.

Потому как, недалек тот день, когда мы, обсуждая качество выпускаемого продукта, будем говорить об экологичности этого продукта и совместимости его существования рядом с человеком без ущерба его жизни и здоровью. Если, конечно человек сам к этому времени не станет синтетическим.

2. Требования, предъявляемым к гидратной извести потребителями.

Основная масса потребителей в своих требованиях не выходит за пределы соответствия требованиям ГОСТа. Если ориентироваться на требования ГОСТа, то получается, что практически вся производимая  вышеперечисленными производителями гидратная известь соответствует требованиям 1 сорта, даже если она сделана из негашеной извести третьего сорта. Таковы наши стандарты!

Создается впечатление, что потребители не очень заинтересованы в получении более качественной извести.

Известь более высокого качества может привести к изменению рецептуры, и даже технологии производства некоторых ССС.

Уважаемые коллеги, конечно доля гидратной извести в ССС не велика, но все же не стоить забывать, что «ложка дегтя, портит бочку меда». В условиях растущей конкуренции, любая малость, может стать определяющим фактором.

Таблица №3 Воздушная известь должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Наименование показателя | Норма для извести, %, по массе |
| --- | --- |
|  | Негашеной | Гидратной |
|  | Кальциевой | Магнезиальной и доломитовой |  |
|  | Сорт |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Активные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CaO+MgO, не менее: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без добавок | 90 | 80 | 70 | 85 | 75 | 65 | 67 | 60 |
| с добавками | 65 | 55 | - | 60 | 50 | - | 50 | 40 |
| Активный MgO, | 5 | 5 | 5 | 20 (40) | 20 (40) | 20 (40) | - | - |
| не более |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co2 , не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без добавок | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 5 |
| с добавками | 4 | 6 | - | 6 | 9 | - | 2 | 4 |
| непогасившиеся | 7 | 11 | 14 | 10 | 15 | 20 | - | - |
| зерна, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основными требованиями, предъявляемые к качеству гидратной извести 1-го сорта по ГОСТ 9179-77 введенному в 1979 г. С изменениями 1989 г, являются:

- активный СаО+МgО……………… не менее 67%

- содержание активного МgО……….не более 2..3%

- влажность …………………………… не более 5%

Конечно же, для производителей ССС этого не достаточно.

Важными являются требования, такие как:

- дисперсность;

- содержание непогасившихся зерен оксидов кальция и магния;

Таблица №4 Показатели по нашей гидратной извести

| Наименование показателя | Нормы для гидратной извести, %, по массе |
| --- | --- |
|  | Требования ГОСТ 9179-77 | Показатели Россошанской гидратной извести |
| Активные CaO+MgO | 67 | 71,0 |
| CO2 | 3 | 3,0 |
| Влажность | н/б 5 | 0,5 |
| Ca(OH)2 | - | 94,0 |
| Объёмный насыпной вес | - | 0,340 |
| Дисперсность: сито № 0,2 | - | 100 |
| Дисперсность: сито № 0,08 | - | 99,6 |
| Влагоудерживающая способность | - | Высокая |
| Удельная поверхность | - | Более 30000 см2/г |

Мало этого, эксперты производства гидратной извести склонны считать, что такие показатели, как: водоудерживающая способность, пескоемкость, удельная поверхность также имеет значение для применения в составах ССС.

Просматривая материалы предыдущих конференций производителей ССС, информацию в специализированной прессе, различные исследования, я обнаружил, что вопросы связанные с требованиями постоянно  поднимаются и  обсуждаются. Предлагалось, например, разработать нормативно-техническую документацию в рамках СПССС на гидратную известь для ССС с указанием методов испытаний ее качества. Возможно уже, что-то и сделано! Но кто об этом что знает. Во всяком случае, производителям гидратной извести об этом мало что известно.

Интересен опыт в этом «Оскольского электрометаллургическ-

комбината» и АО «Башнефтехим», которые разработали, согласовали и утвердили свои Технические условия на гидратную известь, предназначенную для использования  в нефтехимической промышленности при изготовлении присадок, смазок.

Таблица №5  Выписка из ТУ 2611-094-00187895-2000

По физико-химическим показателям гидратная известь должна соответствовать нормам, указанным в таблице №5:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля оксида кальция активного, %, не менее | 70,0 |
| Уменьшение массы при прокаливании при 10000С (суммарная массовая доля гидратной воды и диоксида углерода), %, не более | 27,0 |
| Массовая доля оксида магния, %, не более | 1,50 |
| Массовая доля остатка нерастворимого в соляной кислоте, %, не более | 0,70 |
| Суммарная массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %, не более | 0,60 |
| Массовая доля свободной влаги (1050С), %, не более | 0,50 |
| Массовая доля продукта, прошедшего (мокрым методом) через сито с сеткой: - № 0315 К по ГОСТ 6613, %, не менее - № 008 К по ГОСТ 6613, %, не менее | 95,0 92,0 |

Если вы обратите внимание, они не ухудшают требования ГОСТа 9179-77, наоборот требования  более жесткие и  их больше. Достаточно подробно расписаны правила приемки, транспортировки и хранения. Требования к упаковке. Прописаны методы контроля, гарантии изготовителя.

В конце концов, есть самый простой способ при решении этой проблемы: это указать требования к поставляемой продукции в договорах на поставку.

3. Проблемы упаковки и транспортировки.

Получение высококачественной извести ведет к появлению другой проблемы. Это проблема низкой насыпной плотности из-за высокой дисперсности и отсутствия примесей.

Следствием чего будет увеличение транспортных расходов.

Оборудование для получения такого уровня продукта достаточно дорогое, как правило, импортное. Позволить себе его могут только достаточно крупные предприятия, твердо стоящие на ногах. Следовательно, технологией производства высококачественной гидратной извести будут обладать ограниченное количество предприятий. Иметь под боком у себя такое предприятие  будет дано не каждому. Поэтому транспортная составляющая будет довольно таки высокой. Возможным вариантом решения этой проблемы будет установка технологической линии гидратации извести негашеной, где-нибудь поближе к крупным потребителям,

например, в Подмосковье.  Или, например, предложение директора «Спецпромтеха», Котельникова Ю.В., достаточно авторитетного специалиста в вопосах производства извести. Господин Котельников предлагает известь уплотнять или дополнительно смешивать с тонкодисперсными утяжелителями. С одной стороны, конечно, никому нехочется платить за «балласт», с другой нужно посчитать. Возможно, цена «балласта», будет меньше, чем прогрессирующая шкала транспортных расходов ( я имею ввиду «перегруз-недогруз»).

Кроме того, мы столкнулись с такими проблемами, как: фасовка высокодисперсной гидратной извести и качество приспособленной для этого упаковки.

Когда смотришь, как фасуется гидратная известь, не покидает ощущение, что лучшая известь остается «за бортом». Она просачивается сквозь любую дырочку, как воздух. Она и есть воздух! То есть, мало произвести в соответствии с требованиями, о которых я говорил выше, нужно еще упаковать, погрузить и отправить. Ведь по сути дела придется грузить и возить воздух! Отгрузка железнодорожным транспортом  сама по себе большая проблема. Это тарифы, недогруз (объем большой, а вес маленький),  различные особые условия, монополизм, наконец, элементарное отсутствие в достаточном количестве нормальных, приспособленных вагонов.

Для решения всех этих проблем необходимо тесное взаимодействие науки, проектных организаций, производителей и потребителей, компаний перевозчиков, а также промышленных предприятий выпускающих оборудование. Естественно, тесное взаимодействие  властными структурами, различного рода  отраслевыми обьдинениями и профессиональными сообществами. Главное, необходимо самое тесное сотрудничество с потребителями производимого продукта. Нужна, так называемая обратная связь. Нужно знать, что нужно потребителю сегодня и, что ему понадобится завтра. А для этого, я уверен, необходимо объединять свои усилия.

Без объединения усилий трудно рассчитывать на успех. Поэтому в августе прошлого года был создан Союз Производителей Извести, исполнительным директором которого я являюсь,  объединивший в некоммерческое партнерство основных производителей извести  для «открытого» рынка европейской части России. В регионах европейской части России, а это Центральный, Сев.Зап., Поволжье, Урал и Южный регион, более 160 заводов, где производится известь. Большая часть из них производит известь для себя ( металлурги, сахарники, химики, часть комбинатов строительных материалов). На «открытом» рынке

извести действуют лишь не больше трех десятков предприятий, с общим обьемом производства больше 1,5 млн. тонн в год. А предприятий у которых производство извести основной вид деятельности и того меньше, чуть больше двух десятков.  Это такие как, «Солигалический известковый комбинат», «Завод производство извести» во Владимировской области, Угловский известковый комбинат», «Придонхимстрой Известь», «Елецизвесть», «Урализвесть»,

«Копанищенский комбинат строительных материалов» и т. д.

Сегодня в составе «Союза»:

- «Угловский известковый комбинат» Угловка, Новгородская

обл.;

- «Стройматериалы», Белгород;

- «Солигаличский известковый комбинат» Туровка, Костромская обл.;

- «Завод производства извести» Мелехово, Владимирская обл.

- «Клинцовский силикатный завод» Чемерня, Брянская обл.;

- «Копанищенский комбинат строительных материалов»

Воронежская обл.;

- «Эльдако» Селявное, Воронежская обл. (строящийся завод)

- «Ковровский завод…..» Ковров, Владимирская обл.

- «Липецкстальпроект» Липецк (проектная организация специализирующаяся на проектах печей и оборудования по производству извести)

- «Придонхистрой Известь» Россошь, Воронежская обл.

На долю членов «Союза производителей извести» приходится чуть больше 1,1 млн. тонн, т.е.  около 75% .

Цель создания нашего «Союза» четко прописана в п.5.1 «Устава некоммерческого партнерства производителей извести».

« …  осуществление деятельности, направленной на формирование цивилизованного рынка строительных материалов и химической продукции на территории России, его развитию и защите интересов поставщиков и производителей, координация взаимных усилий членов Партнерства по защите их прав и интересов …».

Возвращаясь к сказанному  выше о проблемах, хочу сказать, что есть проблемы, которые нас объединяют, т. е. проблемы, которые одинаковы для многих организаций. Для более легкого решения этих общих проблем, необходимо сотрудничество: системное и плодотворное, с учетом взаимных интересов.

Поэтому мы участвуем в вашей конференции. И приглашаем вас на свою конференцию, которая пройдет в Москве, 28-29 ноября 2007 г., где мы будем обсуждать новые технологии, оборудование, проблемные вопросы. На конференцию приглашены и дали свое согласие участвовать в ней транспортники (представители ОАО «РЖД», альтернативные перевозчики), представители министерства минэконом развития, предполагается выступления представительств иностранных компаний производителей оборудования для производства извести. Все это будет проходить на фоне проходящей в Москве ежегодно международного форума строительной индустрии – 2007,  26 -29.11.07г.

Думаю, что будет очень интересно и продуктивно.

В заключение, хочу поблагодарить вас за приглашение и возможность выступить на столь представительном форуме

Как ваша конференция, уже 7-я по счету. Пожелать успехов

И всем нам плодотворного  и взаимовыгодного сотрудничества.

Спасибо.