НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТДЕЛЕНИЯ «АКВАЛОН» ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

# Д. В. Мундштуков, руководитель Технического центра Геркулес Холдинг Б.В., отделение Аквалон

Тел.: (495) 935-7240, dmundsht@herc.com

Отделение “Аквалон” корпорации ”Геркулес Инк.” (США) является одним из ведущих мировых производителей эфиров целлюлозы для многих отраслей промышленности, в том числе и для промышленности строительных материалов. На протяжении последних лет “Аквалон” активно развивает свою деятельность на территории России и других стран СНГ.

Для промышленности строительных материалов отделение «Аквалон» выпускает эфиры целлюлозы под торговыми марками Culminal, Combizell (МЦ, МГПЦ, МГЭЦ), Natrosol (ГЭЦ), Blanose (КМЦ). Дополнительными в ассортименте химических продуктов компании являются эфиры крахмала Amylotex и ST, пеногасители Silipur, воздухововлекающие и пластифицирующие добавки Silipon и др. Все они получили высокую оценку потребителей.

«Аквалон» постоянно совершенствует свои продукты. Ежегодно на рынок выводится несколько новых типов эфиров целлюлозы, разработанных в соответствии с пожеланиями заказчиков. Мнение заказчика является важнейшим принципом, которого придерживается «Аквалон» в своей инновационной деятельности.

Разработка новых продуктов ведется по нескольким направлениям. Это повышение эффективности существующих типов эфиров целлюлозы, то есть работа над созданием добавок, более экономичных по дозировке, но обеспечивающих все необходимые характеристики строительных растворов.

Однако, как правило, специалистов интересует возможность получения уникальных продуктов со специфическими свойствами. Новые химические добавки отделения «Аквалон» в области ССС предназначены для решения не только обычных технологических проблем, связанные, например, с колебаниями состава и свойств минерального сырья, но и с дефицитом необходимых составляющих рецептуры (вяжущих, редиспергируемых полимерных порошков).

В 2007 г. отделение «Аквалон» выводит на рынок сразу несколько новых групп и отдельных видов модифицирующих добавок.

Culminal S. О появлении новой группы модифицированных эфиров целлюлозы Culminal S официально было объявлено в конце 2006 г. Продукты серии Culminal S представляют собой производные метилцеллюлозы особой химической природы, обладающие уникальными характеристиками. По сравнению с другими эфирами целлюлозы Culminal S обеспечивает:

- более быстрое схватывание цементных растворов благодаря значительно меньшему влиянию на скорость начальной гидратации портландцемента;

- улучшенную кинетику набора прочности цементных материалов;

- высокую стабильность свойств растворных смесей с момента их приготовления в течение всего времени использования.

Продукт Culminal S 6501 PF (вязкость 65000 мПа.с) предназначен для рецептур недорогих плиточных клеев условного класса С0. Под условным классом С0 здесь понимается клей для плитки, к которому предъявляются те же требования, что и к клею класса С1 по EN 12004, кроме адгезии после хранения при 70 оС и морозостойкости. То есть по сложившейся в России номенклатуре производимых плиточных клеев это традиционный «базовый» или «стандартный» клей начального уровня качества.

Culminal S 6501 обеспечивает необходимые значения всех основных технических характеристик плиточных клеев условного класса С0 - открытое время, время коррекции, сопротивление сползанию, адгезию к основанию. Продукт обладает исключительной водоудерживающей способностью и эффективностью, что позволяет снизить себестоимость плиточного клея путем уменьшения дозировки эфиров целлюлозы в рецептуре.

Помимо основных свойств, регламентированных техническими условиями, плиточные клеи, содержащие Culminal S 6501, отличаются:

- быстрым достижением конечной консистенции за счет быстрого растворения добавки;

- более короткими (на 25-35%) сроками схватывания;

- набором прочности даже при высокой температуре.

Рассмотрим результаты тестирования Culminal S 6501, предоставленные исследовательским центром «Аквалона» в г. Дюссельдорфе (Германия). В Таблице 1 приведены свойства плиточных клеев, содержащих два сравниваемых эфира целлюлозы: Culminal C 9115, имеющего традиционную химическую природу, и нового Culminal S 6501. Оба эфира целлюлозы характеризуются одинаковым значением вязкости 2% водного раствора – 65000 мПа.с. Состав модельного плиточного клея:

Цемент CEM I 42,5 R				30 %

Песок кварцевый фракции 0,1 – 0,4 мм		69,7 %

Эфир целлюлозы					0,3 %

Таблица 1

| Эфир целлюлозы | В/Т | Вязкость растворной смеси, мПа.с | Сползание плитки, мм | Открытое время, мин | Время коррекции, мин | Сроки схватывания начало / конец, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 % S 6501 | 0,24 | 590000 | 0 | 30 | 10 | 10 / 13 |
| 0,3 % C 9115 | 0,24 | 560000 | 1 | 25 | 10 | 14 / 17 |

Рабочая консистенция плиточных клеев достигнута при одном и том же значении В/Т = 0,24. Время коррекции, которое зависит от В/Т, дозировки и вязкости эфира целлюлозы, также одинаково для обоих составов. Однако лучшие результаты по открытому времени и по сопротивлению сползанию плитки получены в случае рецептуры с Culminal S 6501.

Помимо этого, полученные результаты также подтверждают и уменьшение сроков схватывания цементных растворов при использовании S-типов Culminal. Благодаря появлению Culminal S 6501 стало проще разрабатывать сухие растворные смеси, с помощью которых потребитель сможет проводить строительные работы быстрее, экономя время и средства.

Следующим эфиром целлюлозы из группы S-типов является Culminal S 2509 PF (вязкость 25000 мПа.с). Этот продукт специально разработан для плиточных клеев класса C1T и C1TE по EN 12004. Так же как и Culminal S 6501, он оказывает минимальное влияние на кинетику начальной гидратации портландцемента. При оптимальной дозировке S 2509 позволяет в большинстве рецептур клеев класса C1 уменьшить содержание редиспергируемого полимерного порошка или полностью отказаться от его использования. В настоящее время для производителей сухих строительных смесей это является весьма актуальным.

Новые типы Culminal C. Традиционный ряд модифицированных эфиров целлюлозы Culminal C в 2006-2007 гг. пополнился сразу несколькими новыми продуктами. Для сегмента плиточных клеев выпущены два новых типа – Culminal С 9155 и Culminal С 9157. Оба типа обеспечивают оптимальное сочетание свойств для основных классов плиточного клея по EN 12004: С 9155 – для класса С1, С 9157 – для класса С2 и их подклассов.

Culminal C 9155 (вязкость 30000 мПа.с) является универсальным продуктом. Он может быть использован не только в рецептурах плиточных клеев, но и в цементных штукатурных и кладочных составах, а также в растворах для систем скрепленной фасадной теплоизоляции.

Culminal C 9157 (вязкость 20000 мПа.с) предназначен для использования в рецептурах плиточных клеев с высоким содержанием редиспергируемого полимерного порошка. Продукт имеет ярко выраженную загущающую и фиксирующую способность и обеспечивает высокое сопротивление сползанию тяжелой плитки. С 9157 хорошо работает совместно с цементами, пластифицированными в результате введения интенсификаторов помола. За счет своей достаточно высокой для такого рода продуктов вязкости (20.000 мПа.с) и одновременно очень высокой степени модификации С 9157 является одним из самых эффективных продуктов среди эфиров целлюлозы такого назначения.

Для сухих смесей на основе гипсового вяжущего «Аквалон» разработал несколько новых типов эфиров целлюлозы, среди которых можно выделить Culminal С 8491.

Culminal С 8491 (вязкость 65.000) предназначен для гипсовых штукатурных смесей ручного нанесения. Продукт имеет высокую загущающую способность, что позволяет значительно увеличить водопотребность и снизить количество гипсового вяжущего для получения заданного объема штукатурного раствора. Использование данного эфира целлюлозы дает возможность отказаться от введения в рецептуру дополнительных компонентов, например, эфиров крахмала, глин, и упростить процесс производства сухой смеси. С 8491 является экономичным продуктом и хорошо работает в малых дозировках.

Combizell HK / LK

Появление группы добавок Combizell HK / LK связано с созданием в 2006 г. совместного предприятия “Hercules Tianpu Chemicals” с участием отделения «Аквалон» и китайских компаний “Luzhou North Chemical Industries” и “Jiangsu Feixiang Industries”. Это совместное предприятие, владеющее двумя заводами в гг. Лужоу и Сужоу, является ведущим производителем метилцеллюлозы в Китае. Кроме того, в 2007 г. в Сужоу был введен в действие еще один современный завод по выпуску метилцеллюлозы. Отделение «Аквалон» является обладателем эксклюзивных прав на продажи по всему миру продуктов, выпускаемых этим совместным предприятием и новым производством.

В настоящий момент Hercules Tianpu производит немодифицированные типы метилгилроксипропилцеллюлозы в широком диапазоне вязкостей (от 50 до 70000 мПа.с). Эфиры целлюлозы, выпускаемые на новом заводе в Сужоу, имеют обозначение Combizell LK. Остальные продукты имеют маркировку HK. уксгдуы олоИмеются типы Combizell HK с замедленной растворимостью (марка «R»).

Продукты Combizell находят широкое применение в рецептурах сухих строительных смесей и продуктов на латексной основе. Поскольку это немодифицированные эфиры целлюлозы, дополнительно к ним отделение «Аквалон» предлагает экономичную серию эфиров крахмала - ST. Эфиры крахмала ST вводятся в составы в количестве 10-20 % от массы эфира целлюлозы. Использование Combizell LK отдельно или совместно с ST позволяет обеспечить высокое качество для большинства видов сухих смесей.

В большинстве рецептур сухих строительных смесей продукты Combizell LK и HK имеют одинаковую эффективность. В Таблице 2 представлены результаты сравнительных испытаний продуктов LK 70M и HK 70M, проведенных в московском техническом центре отделения «Аквалон». Действие обоих типов эфиров целлюлозы изучалось на модельной рецептуре плиточного клея условного класса С0:

Цемент ПЦ 500-Д0				30 %

Минеральный порошок				10 %

Песок кварцевый фракции 0,1 – 0,4 мм		59,8 %

Эфир целлюлозы					0,2 %

Таблица 2

| Эфир целлюлозы | В/Т | Вязкость растворной смеси, мПа.с | Сползание плитки, мм | Открытое время, мин | Время коррекции, мин | Адгезия в возрасте 7 сут., МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 % HK 70M | 0,21 | 570.000 | 0,5 | 20 | 10 | 0,6 |
| 0,2 % LK 70M | 0,21 | 570.000 | 0,5 | 20 | 10 | 0,6 |

Установлено, что основные характеристики плиточного клея не зависят от типа использованного Combizell одной вязкости.

С 2005 г. в Москве работает технический центр отделения «Аквалон». За прошедшие два года было налажено тесное и успешное сотрудничество со многими фирмами-заказчиками в различных регионах России и стран СНГ. Накопленный опыт был использован в исследовательских центрах «Аквалона» при разработке новых типов эфиров целлюлозы. Кроме того, технический центр проводит дополнительное тестирование новых продуктов на модельных составах, отражающих реальные рецептуры сухих смесей каждого конкретного региона. Результаты тестирований регулярно передаются заказчикам, что позволяет им заранее оценить эффективность перехода на новые продукты, и что немаловажно, снизить нагрузку на свои лаборатории.

Благодаря своим новым продуктам отделение «Аквалон» передает заказчикам опыт создания современных строительных материалов, что позволяет им идти вперед вместе с развитием отрасли.

# Footnotes

по Брукфильду RVT, 2 % раствор, 20 об/мин