УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ НАБОРА ПРОЧНОСТИ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

# Юрген Окник, глава отдела исследований и развития компании Holcim White Ltd

Контакт: тел: +41 58 850 61 85, факс: +41 58 850 61 60, juergen.oecknick@holcim.com

Запросы на эффективные «зимние строительные материалы» растут с каждым годом. Говоря языком спортсменов, теперь наш девиз не «быстрее, выше, сильнее», а «быстрее, легче, глубже», что подразумевает под собой разработку технологичных продуктов, которые способны быстро схватываться и набирать заданную прочность при пониженных температурах. Индустрия сухих строительных смесей является не только ключевой частью этого направления, она является движущей силой его развития. Это касается не только сферы отделочных работ, но также и сферы реставрации, и включает в себя абсолютно все линии конечных продуктов – от полов и внутренних стен до фасадов (рис. 1).

В производстве современных грунтовок и финишных штукатурок для работы в холодное время года контроль кинетики набора прочности становится ключевым параметром, так как потеря подвижности, схватывание и твердение смеси определяют, в каких температурных условиях и в какой период времени должны начаться штукатурные работы, чтобы с уверенностью гарантировать достижение заданного качества отделки. Таким образом, формирование структуры штукатурной смеси, так же как и такие факторы, как удобоукладываемость, объем свежеприготовленной смеси и долговечность штукатурного покрытия приобретают статус движущей силы в маркетинговой концепции производителей сухих строительных смесей.

Формирование структуры штукатурной смеси – технологические преимущества специальных цементов

Общеизвестно, что от расхода и типа цементной составляющей зависит время потери подвижности, схватывания и твердения штукатурной смеси в данных климатических условиях в каждом отдельно взятом случае. К разочарованию производителей сухих строительных смесей, кинетический потенциал большинства цементов по-прежнему недостаточен для работы при пониженных температурах или для изготовления облегченных смесей для машинного нанесения, что вызывает необходимость дополнительного введения в систему добавок – ускорителей.

Но если принять во внимание все основные влияния и побочные эффекты, мы увидим, что они составляют довольно сложную задачу, которую на сегодняшний день не легко решить. С одной стороны, количество подходящих типов ускорителей достаточно ограничено; с другой стороны, побочные эффекты, выявляемые при различных температурах и с различными комбинациями химических добавок, становятся достаточно серьезной помехой, которая может быть устранена только за счет дополнительных усилий и расходов.

Данное явление очень хорошо знакомо разработчикам сухих строительных смесей, которые, как правило, руководствуются следующим принципом «как можно меньше ускорителя и цемент, предоставляющий необходимый кинетический потенциал как начальное условие».

На рис. 2 данный подход представлен в виде графика. В рамках данного эксперимента были произведены измерения глубины погружения пестика прибора Вика и диаметра расплыва стандартного конуса на штукатурной смеси машинного нанесения, упрочненной фиброволокном, без ускорителя как функций от времени. Результаты эксперимента показали, что белый цемент (0А) (СЕМ I 52,5К и CEM II/A-LL 52,5R) производства компании Holcim White Ltd сравним с удовлетворяющим общим техническим условиям белым цементом (0В) аналогичного класса прочности. Более того, штукатурная смесь (0А), приготовленная на основе белого цемента компании Holcim White Ltd (СЕМ I 52,5К и CEM II/A-LL 52,5R) обладает неоспоримыми преимуществами в кинетике набора прочности, что в свою очередь подтверждается быстрым достижением контрольных точек Pt (оптимальный момент для нанесения штукатурной смеси) и Р2 (окончание времени обработки штукатурной смеси).

На рис. 3 в графическом виде представлена кинетика набора прочности штукатурной смеси машинного нанесения, приготовленной с добавлением 1% (от массы цемента) глиноземистого цемента (TSZ) на основе имеющегося в продаже белого цемента (1В). Для сравнения приведена кинетика набора прочности штукатурной смеси, не содержащей добавки глиноземистого цемента, приготовленной на основе белого цемента компании Holcim White Ltd (СЕМ I 52,5К и CEM II/A-LL 52,5R).

Очевидно, что последняя «неускоренная» штукатурная смесь для машинного нанесения (0А) абсолютно неконкурентоспособна по показателям кинетики набора прочности, однако с помощью дополнительного регулирования водоцементного отношения, становится возможным максимально приблизиться к кривой 1В на всех промежутках времени. Это доказывает, что частичное, а в некоторых случаях и полное устранение ускорителя (в данном случае TSZ) возможно благодаря использованию специально разработанных белых цементов.

Большое количество наших клиентов уже давно получает экономическую выгоду от преимуществ цементов компании Holcim White Ltd, и в результате производят штукатурные смеси с быстрой кинетикой набора прочности и гарантированно высокой удобоукладываемостью даже при пониженных температурах.

Формирование структуры штукатурной смеси – экономические преимущества специальных цементов

Ограничение применения ускорителей обеспечивает преимущества не только в области надежности и безопасности, но также и в области экономики, которую производители сухих строительных смесей могут легко преобразовать в сокращение себестоимости конечной продукции. Общеизвестно, что введение ускорителей способствует значительному снижению риска запаздывания кинетики набора прочности вяжущих материалов. Для обеспечения требуемого качества конечной продукции использование «дополнительных резервов» цемента становится неизбежным. Когда расход ускорителя снижен до минимума, дополнительное количество цемента в составе штукатурной смеси становится просто лишним, и в результате становится возможным производить штукатурные смеси и строительные растворы со сниженной себестоимостью.

Даже ускорители стоят денег. На рис. 4 представлен расчет экономии за счет снижения себестоимости, получаемой с помощью полного сокращения расхода глиноземистого цемента в пересчете на одну тонну штукатурной смеси и на одну тонну цемента. Экономия значительна, но понятно, что цементы компании Holcim White Ltd, служащие для этого основой, не являются единственным фактором.