Евгений Александрович Мельников, директор по продажам ООО «РИФ-Микромрамор

Тел.: (495) 779-63-33, e-mail: evgeniy.melnikov@mail.ru

ООО «РИФ-Микромрамор». Новое имя в производстве высококачественных минеральных наполнителей.

ООО «РИФ» основан в 1991 г.

Наши основные производственные мощности:

- Месторождение Еленинское

- Месторождение Полоцкое

- Завод по производству изделий из мрамора

- Завод по производству микрокальцита (г. Магнитогорск), производственная мощность 1500 тонн/месяц.
Начал работу в 2003 г.

- Завод по производству микрокальцита (с. Еленинка), 4500 тонн/месяц. Начал работу в 2007 г.

- Завод по производству мраморной крошки (с. Полоцкое), 2000 тонн/месяц. Начал работу в 2008 г.

Базовые  продукты

РМ 100

РМ 60

РМ 40

РМ 100

D50                                                              30-35 мкм

D98                                                          140-150 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,5%

Частицы меньше 2 мкм                 не более    3 %

Область применения:

Шпаклевки,

Затирки для швов,

Дорожные краски

Чистящие средства

РМ 60

D50                                                              15-23 мкм

D98                                                            95-105 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)          не менее 95%

Область применения:

Шпаклевки,

Затирки для швов,

Дорожные краски

РМ 40

D50                                                              10-12 мкм

D98                                                              45-55 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 95,5%

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш)

Затирки для швов,

Краски,

Грунтовки

Специальные  продукты

РМ 130 (обеспыленный РМ 100)

РМ 100 (без остатка на сите 315 мкм)

РМ 60   (без остатка на сите 315 мкм)

РМ 130

D50                                                              50-55 мкм

D98                                                          150-160 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,5%

Область применения:

Шпаклевки,

Линолеум

РМ 100 (просеянный)

D50                                                              30-35 мкм

D98                                                          140-150 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,5%

Остаток на сите 315 мкм                     отсутствует

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш),

Затирки,

Дорожные краски

РМ 60 (просеянный)

D50                                                              15-23 мкм

D98                                                            95-105 мкм

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 95,0%

Остаток на сите 315 мкм                     отсутствует

Область применения:

Шпаклевки (суперфиниш),

Затирки,

Дорожные краски

Мраморная крошка

ПМ 0,0-0,5

ПМ 0,5-1,0

ПМ 1,0-1,5

ПМ 1,5-2,0

ПМ 0,0-2,0

ПМ 0,0-0,5

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,0%

Остаток на сите 500 мкм                        менее 1 %

Остаток на сите 125 мкм                             20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки,

Грунтовки

ПМ 0,5-1,0

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,0%

Остаток на сите 1000 мкм                      менее 1 %

Проходит через сито 500 мкм   не более 20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки

ПМ 1,0-1,5

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,0%

Остаток на сите 1600 мкм                    менее 20 %

Проходит через сито 1000 мкм не более 20-30 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки

ПМ 1,5-2,0

яркость (Ry, C/2(, DIN 53 163)       не менее 94,0%

Остаток на сите 2500 мкм                      менее 1 %

Проходит через сито 1250 мкм        не более 3 %

Область применения:

Полимерные штукатурки,

Минеральные штукатурки